# Рекомендации по кладке стен из цветного кирпича

Что необходимо знать при покупке цветного кирпича

1.  Если вы приобретаете цветной кирпич (окрашенный в массе, например «солома», или с полимерным окрашиванием), перед покупкой ознакомьтесь у менеджера отдела сбыта с образцами, определяющими возможный диапазон оттенков покупаемого Вами кирпича и ГОСТ 530-2012 п.5 Технические требования.

2. Следует знать и помнить, что при объемном окрашивании натуральных керамических материалов существует некоторый разброс получаемых оттенков. У разных видов кирпича, выпускаемых на предприятии, есть базовый цвет с диапазонов оттенков от нижнего (светлого) до верхнего (темного) пределов являющихся границами этого цвета.

3. Данное изображение представляет в схематичном виде разбег тональности (просьба на эти цвета не ориентироваться): кирпич №1 - светлая граница, кирпич №5 - темная граница. При выборе вида кирпича по цвету следует помнить, что покупаемый Вами кирпич должен и будет находиться внутри этого диапазона. Границы тона определены в соответствии с утвержденными на предприятии эталонами границ цвета. С образцами кирпича Вы можете ознакомиться у менеджера коммерческого отдела.

4. Для получения наилучших результатов при кладке стен из цветного кирпича мы рекомендуем Вам по возможности брать кирпич из одной партии или из одной формовки (формовка включает в себя несколько партий). Номера партий указаны на технических этикетках на каждом поддоне.

5. Знайте, что внутри партии также возможен разбег по тональности. Для получения естественной игры тонов мы рекомендуем Вам брать кирпич попеременно с 3-4 поддонов. 

6. Если по каким-либо причинам Вам не удалось приобрести кирпич из одной партии или формовки (не хватает средств, нет места для хранения кирпича, длительное строительство, дефицит кирпича на складе в сезон), мы рекомендуем Вам оставлять по 5-6 поддонов из предыдущей партии. Это позволит Вам при доставке кирпича следующей партии вести кладку поочерёдно кирпичом из обеих партий.

7. При использовании в облицовке тычковой стороны кирпича, обращайте внимание на цвет тычка. Иногда вследствие особенностей технологического процесса один из тычков бывает темнее, чем ложок.

8. Транспортирование кирпича автомобильным транспортом должно производиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», общих правил перевозок грузов автомобильным транспортом и др. Выгрузка кирпича должна производиться механизированным способом с помощью специальных захватов и механизмов. При транспортировании и выгрузке кирпича должны быть приняты меры, обеспечивающие сохранность кирпича от механических повреждений и загрязнения.

9. Следует знать, что в случае намокания светлый кирпич может безвозвратно потемнеть, кроме того, на нем может появиться зеленый налет. В процессе хранения кирпича (период между приобретением и использованием кирпича в кладке) Покупателю необходимо обеспечить защиту кирпича от намокания. Намокание может произойти в результате воздействия атмосферных осадков (снег, дождь, туман, град и т.д.) или из-за образования конденсата под упаковочной термоусадочной пленкой. Во избежание намокания кирпич не должен находиться «под открытым небом», либо должен укрываться  водонепроницаемым материалом, обеспечивающим защиту кирпича от атмосферных осадков и перепада температур (вследствие чего образуется конденсат). Хранение кирпича допускается только на равных площадках с твердым покрытием.

10. Для того чтобы избежать намокания кирпича в стене, конструкция здания должна исключить возможность локального намокания участков кладки, образования мест постоянной однонаправленной миграции влаги атмосферных осадков по кирпичной стене.

11. В процессе строительства до возведения кровли здания необходимо предохранять кладку от воздействия дождя и снега, накрывая ее сверху полиэтиленовой пленкой или другим непромокаемым материалом и не допускать скапливания на кладке воды.

12. Причиной потемнения кирпича и появления высолов может оказаться излишне переувлажненный раствор и раствор с большим содержанием солей. Содержание щелочей в цементе, из которого сделан раствор, должно быть не более 0,6%. Номинальная подвижность растворной смеси должна быть 4 см (ГОСТ 5802-78), максимальная – 6 см. Рекомендуется применять гидрофобные и пластифицированные цементы.

13. В случае, если этих мероприятий выполнить не удалось и на кирпиче все-таки появились зеленоватые разводы, их можно очистить с помощью влажной щетки. Плохо удаляемые высолы убираются с помощью 3% раствора соляной кислоты. Потемневший же кирпич сделать вновь светлым невозможно.

Соблюдайте эти рекомендации при кладке стен из цветного кирпича и

красота вашему фасаду обеспечена!